СОСТОЯНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЦИНКА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В.Е. Дубровина, А.В. Кравченко

Донецкий национальный технический университет

Проблема накопления промышленных отходов в Донецкой области относится к числу наиболее актуальных. По мере развития мощностей по производству металлов всё более обостряются вопросы экономии ресурсов и энергии в металлургии. Большое количество отходов производства – признак несовершенства технологий – порождает, в частности, проблемы их утилизации, тогда как повышение уровня использования вторичных материальных ресурсов (ВМР) является одним из путей снижения материалоёмкости и экономии сырьевых ресурсов. В последние годы восстановление сырьевых ресурсов из отходов во многих развитых странах стало чрезвычайно важным направлением. Такое повышенное внимание к использованию ВМР объясняется, прежде всего, истощением запасов полезных ископаемых при огромных запасах (в виде отвалов) шлаков, шламов и других видов отходов.

Из-за нерешаемости вопроса утилизации трудноподготавливаемых шламов, в области сложилась катастрофическая проблема дальнейшего их складирования в шламонакопителях – дорогостоящих и сложных гидротехнических сооружениях. Продолжающееся складирование шламов удорожает себестоимость основной продукции и требует отвода новых земельных угодий. Это в конечном итоге усугубляет и до того сложное состояние окружающей природной среды в промышленно-развитых регионах Украины.

Анализ заскладированных отходов ряда металлургических предприятий области показал, что в шламонакопителях и отвалах, которые можно классифицировать как техногенные месторождения, содержатся не только минеральные составляющие, применяемые в стройиндустрии, но и ценные металлы, пригодные для чёрной и цветной металлургии. В некоторых случаях в отходах содержатся промышленные концентрации чёрных, легирующих, цветных, редких, редкоземельных и даже драгоценных металлов. Себестоимость извлечения этих металлов из техногенных месторождений будет ниже, чем извлечение их из природного сырья, запасы которых в Украине ограничены или вообще отсутствуют.

Одним из направлений ресурсосбережения является извлечение цветных металлов из отходов чёрной металлургии. Основными цинксодержащими отходами металлургических производств являются доменные и сталеплавильные пыли и шламы, в которых содержание цветных металлов постоянно увеличивается за счёт повышения их количеств в перерабатываемом металлоломе и железосодержащих отходов. В сталеплавильных пылях и шламах, в большинстве случаев, концентрации цинка и свинца сопоставимы с природными рудами и их концентратами (табл. 1). Но из-за отсутствия современных технологий и необходимого оборудования эти отходы, в основном складируются в шламонакопителях или отвалах. Так, в пылевыносе электросталеплавильного цеха ЗАО «ИСТИЛ-Украина», переплавляющего легковесный металлолом, содержание оксидов цинка достигает 20%, а на меткомбинате им. Ильича в заскладированных шламах накоплено более 50 тыс. т цинка и свинца в виде оксидов. Цинк в сталеплавильных шламах обычно находится в виде: ZnO – 60,2%, 2ZnO∙SiO2 – 19,4%, ZnO∙Fe2O3 – 20,4%.

Таблица 1 – Образование цинксодержащих отходов на металлургических предприятиях

| Предприятие | Вид пылей и шламов | Текущее образование, т/год | Содержание Zn, % | Ресурсы Zn, т/год | Заскладировано в шламонакопителях, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДМЗ | Доменный | 24 000 | 0,11 | 26,4 | 540 000* |
|  | Электросталеплавильная | 15 000 | 20,00 | 4 728,00 | 150 000 |
| ММК | Доменный | 205 200 | 0,12 | 246,20 |  |
|  | Мартеновский | 35 700 | 3,50 | 1 249,50 |  |
| ЕМЗ | Доменный | 198 500 | 0,05 | 97,30 | 9 200 000 |
|  | Конвертерный | 54 400 | 0,68 | 370,00 |  |
| Азовсталь | Доменный | 390 000 | 0,89 | 3 471,00 | 2 000 000 |
|  | Конвертерный | 110 000 | 1,10 | 1 210 |  |
| им. Ильича | Доменный | 56 300 | 0,14 | 78,80 | 2 630 000 |
|  | Мартеновский | 45 000 | 2,70 | 1 215,00 |  |
|  | Конвертерный | 65 080 | 0,60-1,85 | 394,80 |  |
| * - накоплено в отвалах |  |  |  |  |  |

Производственный опыт показывает, что использование многих видов ВМР технически осуществимо и экономически выгодно. Так, совместная подготовка шламов конвертерного производства с отходами производства извести по технологии, разработанной кафедрой РТП ДонНТУ и реализованной на ДМК им. Дзержинского, позволяет полностью утилизировать шламоизвестковую смесь в аглопроизводстве.

На Енакиевском металлургическом заводе шламы доменного и конвертерного производств сбрасываются в два шламонакопителя, которые заполнены на 80-90% от проектной емкости. В настоявшее время на аглофабрике завода ежегодно утилизируется до 100 тыс. т заскладированных шламов из «Авиловского» шламонакопителя. Шлам влажностью 14-19% ж/д транспортом транспортируется на рудный двор аглофабрики, где укладывается в штабель железорудного концентрата, куда подают и известь. Утилизация железосодержащих шламов по такой схеме требует много времени на его обезвоживание, а соответственно и огромных площадей для их хранения. Шламы имеют разную влажность (верхний слой пересушен, а нижний слой – наоборот переувлажнен), что затрудняет равномерную дозировку их в агломерационную шихту. Содержащийся в них цинк может привести к постепенному увеличению прихода цинка в доменную печь с шихтовыми материалами и его накоплению в цикле «аглофабрика – доменная печь»  из-за того, что большая его часть удаляется через колошник и попадает опять в шлам.

В 2007 году, в рамках экологической программы ЕМЗ, начата реконструкция объединенного шламонакопителя с увеличением его емкости до 3 млн. м3. В нем железосодержащие шламы разубожены отходами коксохимического производства и не представляют ценности для металлургии. Затраты составят $ 35 млн. После завершения «экологических» работ шламонакопитель можно будет эксплуатировать еще 10-12 лет.

Такой подход к проблеме утилизации ценных отходов, а также невозможность удаления цинка дешевыми способами, возвращает проблему к исходной позиции. Этот замкнутый круг может быть разорван только индивидуальным подходом к обогащению и металлургическому переделу шламов, применением более эффективных, а потому более дорогостоящих, пиро- и гидрометаллургических способов обесцинкования. Такие методы могут быть оправданы технологическими целями и высокими экологическими требованиями.