К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

А.А. Пыренкова, Я.Ю. Асламова

Донецкий национальный технический университет

На металлургических предприятиях Украины образуется значительное количество железосодержащих мелкодисперсных отходов: пыли и шламы газоочистных устройств, прокатная окалина, пыли аспирационных установок. В большинстве случаев мелкодисперсные отходы направляются в отвалы. Для эффективной утилизации мелкодисперсных отходов в производстве требуется их окускование. В настоящее время приоритетным направлением утилизации железосодержащих отходов является их добавление к агломерационной шихте.

В последние годы проводятся исследования по озернению тонкоизмельченных железорудных концентратов перед их вводом в аглошихту. Шламы металлургического производства по крупности сходны с железорудным концентратом, поэтому озернение применимо и для повышения эффективности подготовки этих материалов к использованию в агломерационном производстве.

На кафедре руднотермических процессов и малоотходных технологий ДонНТУ в ходе изучения влияния степени подготовленности железосодержащих отходов на показатели аглопроцесса и качество агломерата было установлено, что предварительное озернение является одним из мероприятий, позволяющих повысить количество отходов в аглошихте и интенсифицировать процесс агломерции. В связи с чем, выполнены исследования по озернению смесей железосодержащих отходов.

В качестве основного оборудования для разработки технологии озернения смесей отходов был выбран тарельчатый гранулятор. Преимуществом этого агрегата является получение гранул строго заданного размера. По сравнению с барабанным окомкователем тарельчатые грануляторы легче поддаются регулировке. Меняя наклон тарели и число ее оборотов можно повысить качество гранул и производительность установки.

Для отработки технологии озернения смеси отходов были проведены опыты на тарельчатом грануляторе с параметрами: диаметром 0,5 м, высотой борта 85 мм, углом наклона до 55˚ и числом оборотов 20, 40, 60 об/мин. Для опытов использовалась смесь отходов меткомбината «Азовсталь», состоящая из таких материалов, %:

шлам аглофабрики - 8,9; 				шлам доменный - 15,7;

пыль колошниковая - 14,7; 				шлам разливочных машин - 1,3;

отсев агломерата – 1,3;				шлам аспирации доменного цеха - 2;

графитные отходы - 0,2; 				шлам конвертерный - 8,2;

пыль ЭСПЦ и шлам МОЗ - 5,7;			окалина первичных отстойников - 8,8;

окалина вторичных отстойников - 12,4; 		отсев известняка менее Змм - 7,7;

отсев извести менее 8мм - 10; 			аспирационная известковая пыль - 3,1.

Перед опытом шихту увлажняли до влажности, которую можно ожидать в заводских условиях при смешении сухих материалов и влажных шламов.

При влажности смеси отходов 7,0-11,0 % она практически не окомковывалась, та как была сухая. При этом требовалось вводить в гранулятор дополнительное количество воды. Влажность окатышей после окомкования составила 13,8-14,1 %. Использование смеси отходов влажностью 13,0-13,3 % приводит к более интенсивному окомкованию, но и в этом случае в начальный момент окомкования добавляли воду для образования зародышей. Время окомкования в этом случае сокращается. Приведенная смесь отходов влагоёмка и хорошо озерняется. Присутствие в смеси извести и сталеплавильного шлама способствует упрочнению гранул, как в сыром, так и, особенно, в подсушенном состоянии.

Объёмная масса смеси отходов после озернения увеличивается на 9,0-11,4 %, что положительно влияет на процессы агломерации. Так как влажность микроокатышей составляет 13,8-14,5 %, то при их использовании в аглошихте общий эффект будет ниже. Для этой цели необходимо подсушивать микроокатыши до влажности соответствующей общей влажности аглошихты, при этом микроокатыши будут упрочняться.

Использование шламов без сушки позволяет иметь смесь отходов влажностью 9,35-11,4 %, что вполне достаточно для подачи такой смеси в аглошихту. Сыпучесть смеси отходов такого состава сохраняется при истинной влажности 14-16 %.

Таким образом, результаты лабораторных опытов по озернению смеси железосодержащих отходов завода «Азовсталь» показывают, что одним из вариантов подготовки смесей железосодержащих отходов к утилизации в качестве добавки к аглошихте можно рекомендовать получение гранул 2-7 мм и использование их в аглошихте. Это положительно скажется на производительности агломашин и качестве агломерата.

Схема подготовки мелкодисперсных отходов к утилизации представлена на рисунке. Технология озернения состоит из трех основных стадий:

1. В соответствующих корпусах осуществляется смешивание ЖСО (текущего производства и заскладированных), а также подготовка известковых отходов.

2. Смесь железо- и известьсодержащих отходов подготавливается в корпусе гомогенизации. При этом осуществляется разукрупнение некондиционных по размеру кусков компонентов до крупности менее 10 мм, тщательное совместное перемешивание смеси отходов. Затем, гомогенная сыпучая смесь поступает в шихтовые бункера отделения озернения.

3. Смесь отходов озерняется в грануляторе или в барабане первичного смешивания. Полученные гранулы поступают в отгрузочные бункера отделения озернения с целью последующего введения в аглошихту в качестве центров окомкования.

Рисунок -  Схема подготовки отходов для утилизации в аглопроизводстве

Таким образом, внедрение предлагаемой технологии подготовки железосодержащих отходов шихт позволит снизить техногенную нагрузку на окружающую среду за счет утилизации их в агломерационном производстве.

## ЗАЯВКА НА ДОПОВIДЬ

## на ХXI Всеукраїнську  наукову  конференцiю аспірантів і студентів

## «Охорона навколишнього середовища та рацiональне використанння природних ресурсов»

| ВНЗ | Донецький національний технічний університет |
| --- | --- |
| Секцiя | 2 – Рекуперацiя промислових вiдходiв. |
| Назва доповiдi | К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ |
| Автори доповiдi-студенти (ПІБ, курс, група, факультет, кафедра) | Пирєнкова Ганна Олександрівна 5 курс, група ЕКМ-06 Факультет екології та хімічної технології Кафедра «Руднотермічні процеси і маловідходні технології» |
| Науковий керiвник (вчене звання, науковий ступень, посада, факультет, кафедра) | Асламова Яна Юріївна асистент Фізико-металургійний факуультет Кафедра «Руднотермічні процеси і маловідходні технології» |
| Адреса для листування | 86700, м. Харизьк, м-н Металургів , буд. 21, кв. 12 |
| Телефони для спілкування (в т.ч. мобільний): | 0509445376 |
| Е-mail | ponomaryova_yana@ukr.net |

До програми конференції

Пыренкова Анна Александровна

Донецкий национальный технический университет

#### К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

#### Научный руководитель: Я.Ю.Асламова