К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИЗВЕСТКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

О.Н.Москаленко, Я.Ю.Асламова, Е.Е.Головнева

Донецкий национальный технический университет

Основными потребителями извести на металлургических предприятиях являются агломерационные и сталеплавильные цеха. Поэтому зачастую известково-обжиговые отделения входят в состав этих цехов, усугубляя влияние металлургических предприятий на состояние окружающей природной среды.

Наибольшее распространение для производства металлургической извести получили вращающиеся, шахтные печи, печи кипящего слоя, конвейерные машины, печи ПОР, ОПР и другие. Работа обжиговых агрегатов на участках производства извести сопровождается экологическими проблемами, которые связаны с образованием большого количества различных газообразных и твёрдых отходов.

Для очистки газов от пыли известкового производства в основном применяют сухие способы очистки, так как в присутствии влаги известковая пыль слипается. Из применяемых пылеулавливающих аппаратов только электрофильтры обеспечивают очистку газов до санитарных норм.

Проблемой, с точки зрения экологической безопасности, является то, что при производстве извести образуется большое количество отходов – отсевы извести и известняка (0-8 мм), аспирационная известково-известняковая пыль, которые ввиду своих специфических свойств не находят полного применения в различных отраслях народного хозяйства. Выход и свойства этих отходов, в основном, определяются качеством обжигаемого сырья: его прочностью, влажностью, наличием примесей и содержанием полезных компонентов; технологией подготовки сырья, а также видом применяемого топлива и его расходом. Усредненные показатели химического и фракционного состава пыли известково-обжиговых печей приведены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1 – Химический состав пыли известково-обжиговых печей

| Вещество | CaO | MgO | Al2O3 | FeO | Fe2O3 | C | S | P2O5 | MnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание,% | 36,8 | 2,34 | 4,1 | 2,5 | 4,36 | 48,14 | 1,3 | 0,08 | 0,39 |

Таблица 2 - Фракционный состав пыли известково-обжиговых печей

| - Размер фракции, мм | 1 | - 1-0,6 | - 0,6-0,315 | - 0,315-0,16 | - 0,16-0,074 | - 0,074-0,04 | - < 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Содержание,% | 7 | - 4,1 | - 7,7 | - 11,7 | - 16,6 | - 11.0 | - 41,9 |

Утилизация отходов известково-обжиговых участков затруднена из-за высокого их пыления при сборе, транспортировке, подготовке.

Таким образом, в результате обжига известняков на физически и морально устаревших печных агрегатах, а также из-за отсутствия рациональных мероприятий по подготовке и утилизации образующихся отходов ухудшается состояние окружающей природной среды, возрастают экологические проблемы, связанные с загрязнением земной поверхности и воздушного бассейна. При этом важным направлением повышения экологической безопасности известкового производства является совершенствование технологии подготовки известьсодержащих отходов к утилизации.

Одной из проблем, возникающих при использовании технологии сухой очистки газов от пыли является вторичное пыление при разгрузке пылеуловителей и накопительных бункеров, что приводит к значительным пылевыделениям в окружающую среду и к усложнению технологии утилизации известковой пыли. Определённые трудности связаны и с беспыльной доставкой известьсодержащих отходов к месту использования.

Для решения указанной проблемы предлагается технология подготовки известковых пылей к утилизации, которая базируется на применении специального вибрационного смесителя увлажнителя, устанавливаемого под накопительной ёмкостью. Схема вибрационного смесителя увлажнителя, разработанного на кафедре Руднотермических процессов и малоотходных технологий Донецкого национального технического университета, показана на рисунке 1. В качестве увлажняющего агента используется шламовая вода или вода оборотного цикла водоснабжения.

1–корпус; 2-наклонные полки; 3-электромеханический вибратор; 4-приёмный патрубок; 5-балка; 6,7- пружины; 8-стакан; 9-шпилька; 10-гайки; 11- рамка; 12-форсунки.

Рисунок 1 – Схема вибрационного смесителя увлажнителя

Принцип действия агрегата следующий. При включении вибратора 3 корпус 1 вместе с наклонными полками 2 совершает круговые колебательные движения. Вода из форсунок 12 попадает на наклонные полки и образует на верхней полке тонкую плёнку, на которую направляется поток сухой пыли через приёмный патрубок 4.

Благодаря колебаниям корпуса и полок пылинки интенсивно вбиваются в виброкипящий слой влаги, увлажняясь при этом. Пересыпаясь с полки на полку, которые расположены каскадом, сухая пыль, влага, комочки увлажненной пыли равномерно перемешиваются. Увлажняющий агент в смеситель подаётся струйной форсункой 12 в поток известковой пыли. При этом капли обволакиваются пылинками и в виде двухслойных гранул доусредняются в пылевой среде на вибрирующих поверхностях смесителя. Вибрация смеси позволяет ускорить процесс смачивания и завершить его за 2-4 секунды без вторичного пыления.

Достоинством применения предлагаемой технологии подготовки и уборки известьсодержащих отходов является исключение вторичного пыления при разгрузке пылеуолителей и транспортировке.

Использование отходов известково-обжиговых участков металлургических предприятий в других отраслях промышленности затруднена из-за специфических свойств этих отходов. Поэтому основным направлением утилизации таких отходов является их непосредственное использование в металлургическом производстве.

ЗАЯВКА НА ДОКЛАД

на ХХ Всеукраинскую конференцию аспирантов и студентов

«Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»

1. ВУЗ 				Донецкий национальный технический университет

2. Секция				8.Проблемы экологической безопасности

3. Название доклада 	К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕ-СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗВЕСТКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

4. Авторы доклада – студенты	Москаленко Ольга Николаевна

5. Курс 4, группа ЭКМ-06ф, факультет экологии и химической технологии.

6.Научный руководитель	Асламова Яна Юрьевна ассистент, кафедра «Руднотермические процессы и малоотходные технологии»

Головнева Елена Евгеньевна ассистент кафедры «Строительство шахт и подземных сооружений»

7. Адрес для переписки	83700, г.Харцызск, м-н Металлургов, д.21, кв.12.

e-mail	yana_ponomaryova@ukr.net

8. Телефон для общения	062-3010824			0509445376

9. Демонстрационный материал	прозрачные пленки

К программе конференции

Москаленко Ольга Николаевна

Донецкий национальный технический университет

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗВЕСТКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Научный руководитель: ассистент Я.Ю.Асламова

ассистент Е.Е.Головнева