4. Операционные припуски на механическую обработку

Таблица 4.1 – Припуски на механическую обработку валов (наружные

поверхности вращения)

| Номиналь-ный диаметр | Способ обработки поверхности | Минимальный припуск на диаметр при длине вала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 120 | Св.120 До 260 | Св.260 До 500 | Св.500 До 800 | Св.800 До 1250 | Св.1250 До 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| До 30 | Черновое и однократное | 1,2 | 1,7 | - | - | - | - |
|  |  | 1,1 | - |  |  |  |  |
|  | Чистовое | 0,25 | 0,3 | - | - | - | - |
|  |  | 0,25 | - |  |  |  |  |
|  | Тонкое | 0,12 | 0,15 | - | - | - | - |
|  |  | 0,12 | - |  |  |  |  |
| Св.30 До 50 | Черновое и однократное | 1,2 | 1,5 | 2,2 | - | - | - |
|  |  | 1,1 | 1,4 | - |  |  |  |
|  | Чистовое | 0,3 | 0,3 | 0,35 | - | - | - |
|  |  | 0,25 | 0,25 | - |  |  |  |
|  | Тонкое | 0,15 | 0,16 | 0,20 | - | - | - |
|  |  | 0,12 | 0,13 | - |  |  |  |
| Св.50 До 80 | Черновое и однократное | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 0,31 | - | - |
|  |  | 1,2 | 1,5 | 2,1 | - |  |  |
|  | Чистовое | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - | - |
|  |  | 0,20 | 0,25 | 0,3 | - |  |  |
|  | Тонкое | 0,14 | 0,15 | 1,17 | 0,23 | - | - |
|  |  | 0,12 | 0,13 | 0,16 | - |  |  |
| Св.80 До 120 | Черновое и однократное | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | - |
|  |  | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | - |  |
|  | Чистовое | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | - |
|  |  | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | - |  |
|  | Тонкое | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | - |
|  |  | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | - |  |
| ## Точение проката обычной точности |  |  |  |  |  |  |  |
| До 30 | Черновое и однократное | 1,3 | 1,7 | - | - | - | - |
|  |  | 1,1 | - |  |  |  |  |
|  | Получистовое | 0,45 | 0,50 | - | - | - | - |
|  |  | 0,45 | - |  |  |  |  |
|  | Чистовое | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |
|  |  | 0,20 | - |  |  |  |  |
|  | Тонкое | 0,13 | 0,15 | - | - | - | - |
|  |  | 0,12 | - |  |  |  |  |

Продолжение табл. 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.30 До 50 | Черновое и однократное | 1,3 | 1,6 | 2,2 | - | - | - |
|  |  | 1,1 | 1,4 | - |  |  |  |
|  | Получистовое | 0,45 | 0,45 | 0,50 | - | - | - |
|  |  | 0,45 | 0,45 | - |  |  |  |
|  | Чистовое | 0,25 | 0,25 | 0,30 | - | - | - |
|  |  | 0,20 | 0,25 | - |  |  |  |
|  | Тонкое | 0,13 | 0,14 | 0,16 | - | - | - |
|  |  | 0,12 | 0,13 |  |  |  |  |
| Св. 50 До 80 | Черновое и однократное | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | - | - |
|  |  | 1,1 | 1,5 | 2,1 | - |  |  |
|  | Получистовое | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | - | - |
|  |  | 0,45 | 0,45 | 0,50 | - |  |  |
|  | Чистовое | 0,25 | 0,25 | 0,30 | - | - | - |
|  |  | 0,20 | 0,25 | - |  |  |  |
|  | Тонкое | 0,13 | 0,14 | 0,16 | - | - | - |
|  |  | 0,12 | 0,13 | - |  |  |  |
| ### Св.50 До 80 | Черновое и однократное | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | - | - |
|  |  | 1,1 | 1,5 | 2,1 | - |  |  |
|  | ### Получистовое | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | - | - |
|  |  | 0,45 | 0,45 | 0,50 | - |  |  |
|  | ### Чистовое | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | - | - |
|  |  | 0,20 | 0,25 | 0,30 | - |  |  |
|  | Тонкое | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | - | - |
|  |  | 0,12 | 0,13 | 0,16 | - |  |  |
| ### Св.80 До 120 | Черновое и однократное | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | - |
|  |  | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | - |  |
|  | ### Получистовое | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | - |
|  |  | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | - |  |
|  | ### Чистовое | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | - |
|  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | - |  |
|  | Тонкое | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | - |
|  |  | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | - |  |
| ### Св.120 До 180 | Черновое и однократное | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 4,8 |
|  |  | 1,3 | 0,180,4 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | - |
|  | ### Получистовое | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,65 |
|  |  | 0,54 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | - |
|  | ### Чистовое | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
|  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | - |
|  | ### Тонкое | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,27 |
|  |  | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | - |

Продолжение табл. 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Св.120 До 260 | Черновое и однократное | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 5,0 |
|  |  | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,6 |
|  | # Получистовое | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
|  |  | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,65 |
|  | #### Чистовое | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
|  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
|  | ### Тонкое | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,27 |
|  |  | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,26 |
| Точение штампованных заготовок |  |  |  |  |  |  |  |
| ### До 18 | Черновое и однократное | 1,5 | 1,9 | - | - | - | - |
|  |  | 1,4 | - |  |  |  |  |
|  | #### Чистовое | 0,25 | 0,30 | - | - | - | - |
|  |  | 0,25 | - |  |  |  |  |
|  | ##### Тонкое | 0,14 | 0,15 | - | - | - | - |
|  |  | 0,14 | - |  |  |  |  |
| ### Св.18 До 30 | Черновое и однократное | 1,6 | 2,0 | 2,3 | - | - | - |
|  |  | 1,5 | 1,8 | - |  |  |  |
|  | #### Чистовое | 0,25 | 0,30 | 0,30 | - | - | - |
|  |  | 0,25 | 0,25 | - |  |  |  |
|  | ### Тонкое | 0,14 | 0,15 | 0,16 | - | - | - |
|  |  | 0,14 | 0,14 | - |  |  |  |
| Св. 30 До 50 | Черновое и однократное | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | - | - |
|  |  | 1,7 | 2,0 | 2,7 | - |  |  |
|  | ### Чистовое | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | - | - |
|  |  | 0,25 | 0,30 | 0,30 | - |  |  |
|  | ### Тонкое | 0,14 | 0,15 | 0,16 | - | - | - |
|  |  | 0,14 | 0,14 | - | - |  |  |
| ### Св. 50 До 80 | Черновое и однократное | 2,2 | 2,9 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | - |
|  |  | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | - |  |
|  | ##### Чистовое | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | - |
|  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - |  |
|  | ##### Тонкое | 0,16 | 1,18 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | - |
|  |  | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | - |  |
| ### Св.80 До 120 | Черновое и однократное | 2,6 | 3,3 | 4,3 | 5,2 | 6,3 | 8,2 |
|  |  | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | - |
|  | ##### Чистовое | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
|  |  | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | - |
|  | ##### Тонкое | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,38 |
|  |  | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | - |

Продолжение табл. 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Св.120 До 180 | Черновое и однократное | 3,2 | 4,6 | 5,0 | 6,2 | 7,5 | - |
|  |  | 2,8 | 4,2 | 4,5 | 5,6 | 6,7 |  |
|  | ##### Чистовое | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | - |
|  |  | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,35 |  |
|  | ##### Тонкое | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | - |
|  |  | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,32 |  |
| ## Шлифование заготовок |  |  |  |  |  |  |  |
| ### До 30 | Предварительное после термообработки | 0,30 | 0,60 | - | - | - | - |
|  | Предварительное после чистового точения | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - |
|  | Чистовое после предварительного шлифования | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - |
| Св. 30 До 50 | Предварительное после термообработки | 0,25 | 0,50 | 0,85 | - | - | - |
|  | Предварительное после чистового точения | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - |
|  | Чистовое после предварительного шлифования | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
| ### Св.50 До 80 | Предварительное после термообработки | 0,25 | 0,40 | 0,75 | 1,20 | - | - |
|  | Предварительное после чистового точения | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - |
|  | Чистовое после предварительного шлифования | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - |

Продолжение табл. 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Св. 80 До 120 | Предварительное после термообработки | 0,20 | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,55 | - |
|  | Предварительное после чистового точения | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - |
|  | Чистовое после предварительного шлифования | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - |
| ###### Св.120 До180 | Предварительное после термообработки | 0,17 | 0,30 | 0,55 | 0,85 | 1,30 | 2,10 |
|  | Предварительное после чистового точения | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Чистовое после предварительного шлифования | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Примечания: 1. Припуски при точении в числителе указаны при установке заготовки в центрах, в знаменателе – в патроне.

2. Если величина припуска при шлифовании не может быть снята за один проход, то 70% его удаляют на первом и 30% на втором проходах.

3. Величины припусков на обработку конических поверхностей принимать те же, что и на обработку цилиндрических, устанавливая их по наибольшему диаметру.

# Таблица 4.2 – Припуски на обработку отверстия

| Вид обработки отверстия | Минимальный припуск на диаметр для интервала диаметров, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 30 До 50 | Св.50 До 80 | Св.80 До 120 | Св.120 до 180 | Св.180 До 260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Припуски для заготовок, полученных литьем или штамповкой |  |  |  |  |  |
| Черновое растачивание или зенкерование отливок из: |  |  |  |  |  |
| Серого чугуна | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Ковкового чугана | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| Бронзы | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| Горячештампованных заготовок | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 |
| Заготовок после свободной ковки | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 |
| Чистовое растачивание или зенкерование после: |  |  |  |  |  |
| Сверления | 1,5 | 1,7 | - | - | - |
| Чернового растачивания или зенкерования | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |

Продолжение табл. 4.2

| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развертывание после: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зенкерования |  |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,55 |  | 0,65 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Чистового растачивания |  |  |  |  | 0,40 |  |  | 0,45 |  | 0,55 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Шлифование незакаленных заготовок при длине обработки, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 100 до 200 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  | 0,40 |  |  | 0,45 |  |  | 0,50 |  |  |
| Св. 200 до 300 |  |  |  |  | - |  |  | 0,40 |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  | 0,55 |  |  |
| Шлифование закаленных заготовок при длине обработки, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 50 до 100 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,40 |  | 0,60 |  |  | 0,60 |  |  | 0,65 |  |  |
| Св. 100 до 200 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,40 |  | 0,65 |  |  | 0,65 |  |  | 0,70 |  |  |
| Св.200 до 300 |  |  |  |  | - |  |  | 0,50 |  | 0,70 |  |  | 0,70 |  |  | 0,75 |  |  |
| Припуски для заготовок из проката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид обработки отверстия |  | Минимальный припуск на диаметр для интервала диаметров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | От 20 До 18 |  | Св.18 До30 |  | Св.30 До 50 |  |  | Св.50 До 80 |  |  | Св. 80 до 120 |  |  | Св.120 до 180 |  |  | Св.180 до 260 |
| Развертывание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черновое |  | 0,16 |  | 0,20 |  | 0,24 |  |  | 0,27 |  |  | 0,30 |  |  | - |  |  | - |
| Чистовое |  | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,06 |  |  | 0,08 |  |  | 0,10 |  |  | - |  |  | - |
| Растачивание под шлифование при длине обработки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 50 |  | 0,30 |  | 0,30, |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  | 0,60 |
| Св. 50 до 100 |  | 0,30 |  | 0,40 |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |
| Св. 100 до 300 |  | - |  | 0,40 |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  | 0,50 |  |  | 0,60 |  |  | 0,70 |
| Св. 300 до 500 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 0,60 |  |  | 0,60 |  |  | 0,70 |
| Шлифование до термической обработки |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  |  | 0,40 |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  | - |
| Шлифование после термической обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черновое |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  | - |
| Чистовое |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |  | - |
| Притирка |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 0,015 |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |  |  | - |
| Припуски на диаметр под тонкое (алмазное) растачивание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал Заготовки | # Обработка |  | Минимальный припуск на диаметр при диаметре отверстия, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | До 30 |  |  |  | Св.30 до50 |  |  |  | Св.50 до80 |  |  | Св.80 до120 |  |  | Св.120 до180 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| Алюминий | Черновая |  | 0,2 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 0,5 |  |
|  | Чистовая |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |

Продолжение табл. 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баббит | Черновая | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
|  | Чистовая | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Бронза и чугун | Черновая | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
|  | Чистовая | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Сталь | Черновая | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
|  | Чистовая | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица4.3 - Припуск на черновую обработку торцов (в мм)

| Диаметр обрабатываемой детали | Припуск | Диаметр обрабатываемой детали | Припуск |
| --- | --- | --- | --- |
| До 20 | 1,0 | Св. 75 до 125 | 2,0 |
| Св. 20 75 30 | 1,5 | Св. 125 до 150 | 2,0 |
| Св. 30 до 45 | 1,5 | до 150 | 2,5 |
| Св. 45 до 75 | 1,5 |  |  |

Таблица 4.4- Припуски на чистовую подрезку и шлифование торцов (в мм)

| Диаметр обрабатываемой детали d | # Общая длина обрабатываемой детали |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 18 | Св.18 До 50 | Св.50 До 120 | Св.120 До 260 | Св.260 До 500 | Св. 500 |
|  | # Припуск, мм |  |  |  |  |  |
| ## Чистовая подрезка |  |  |  |  |  |  |
| До 30 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Св. 30 до 50 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Св.50 до 120 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| Св.120 до 260 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| Св.260 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| ## Шлифование |  |  |  |  |  |  |
| До 30 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Св. 30 до 50 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Св.50 до 120 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Св.120 до 260 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Св.260 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |

### Примечание: При обработке валов с уступами припуск бать на каждый уступ отдельно, исходя из его диаметра  d и   общей длина вала l.

Таблица 4.5 - Припуски на промежуточные операции при обработке плоскостей (в мм)

| Длина плоскости | Пределы припусков | Под чистовое фрезерование после чернового фрезерования |  |  | Под чистовое строгание после чернового строгания |  |  | Под чистовое шлифование после чистового фрезерования или чистового строгания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чугунных и стальных сырых плоскостей |  |  | Стальных закаленных плоскостей |  |  | Чугунных и стальных сырых плоскостей |  |  | Стальных закаленных плоскостей |  |  |
|  |  | # Ширина плоскости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 100 | 101-200 | Св. 200 | До 100 | 101-200 | Св. 200 | До 100 | 101-200 | Св. 200 | До 100 | 101-200 | Св. 200 |
| До 100 | Наибольший | 0,90 | - | - | 0,70 | - | - | 0,27 | - | - | 0,30 | - | - |
|  | Наименьший | 0,75 | - | - | 0,60 | - | - | 0,20 | - | - | 0,23 | - | - |
| 101-250 | Наибольший | 1,00 | 1,20 | - | 0,80 | 0,90 | - | 0,30 | 0,40 | - | 0,35 | 0,45 | - |
|  | Наименьший | 0,80 | 0,90 | - | 0,60 | 0,70 | - | 0,20 | 0,25 | - | 0,25 | 0,30 | - |
| 251-500 | Наибольший | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,60 |
|  | Наименьший | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| Св. 500 | Наибольший | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,65 |
|  | Наименьший | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,80 | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |

Таблица 4.6 - Припуски на плоское шлифование для деталей 7-го –9-го квалитетов точности (в мм)

| Длина изделия L | Заготовка | # Толщина  и ширина Н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  до 20 |  |  |  |  |  = 21-50 |  |  |  |
|  |  | Н до 100 |  | Н=100-250 | Н=251-500 | Н=500-800 | Н до 100 | Н=100-250 | Н=251-500 | Н=500-800 |
|  |  | Припуски на сторону плоское шлифование для деталей 7-го квалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 100 | Сырая | 0,35 |  | - | - | - | 0,35 | - | - | - |
|  | Каленая | 0,5 |  | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 101-250 | Сырая | 0,4 |  | 0,5 | - | - | 0,35 | 0,4 | - | - |
|  | Каленая | 0,6 |  | 0,7 | - | - | 0,5 | 0,6 | - | - |
| 251-500 | Сырая | 0,5 |  | 0,6 | 0,7 | - | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
|  | Каленая | 0,7 |  | 0,8 | 0,9 | - | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 501-1000 | Сырая | 0,6 |  | 0,7 | 0,8 | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
|  | Каленая | 0,8 |  | 0,9 | 1,0 | - | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
|  |  |  | Припуски на сторону плоское шлифование для деталей 9-го квалитета |  |  |  |  |  |  |  |
| До. 100 | Сырая | 0,3 |  | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
|  | Каленая | 0,4 |  | - | - | - | 0,35 | - | - | - |
| 101-250 | Сырая | 0,3 |  | 0,35 | - | - | 0,3 | 0,35 | - | - |
|  | Каленая | 0,45 |  | 0,5 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - |
| 251-500 | Сырая | 0,35 |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 |
|  | Каленая | 0,5 |  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 501-1000 | Сырая | 0,4 |  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
|  | Каленая | 0,6 |  | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |

П р и м е ч а н и е. На детали с минусовыми допусками, имеющие 11-14-й квалитет точности, шероховатость 1,6-0,80 мкм и повышенную точность по плоскости, перпендикулярности и параллельности (линейки, планки, рейки и т.д), припуск под шлифовку необходимо назначать менее основного значения, выбранного по таблице: для деталей 11-го квалитета – на 15%, а для деталей 12-14-го квалитетом точности – на 30%.

Таблица  4.7 - Операционные припуски на обработку пазов (в мм)

| # Размеры паза |  | # Припуск а на ширину b |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глубина h | Ширина b | Чистовое фрезерование после чернового | Шлифование термически обработанных и необработанных после чистового фрезерования |
| До 60 | От 3 до 6 | 1,5 | 0,5 |
|  | Св. 6 до 10 | 2,0 | 0,7 |
|  | « 10 « 18 | 3,0 | 1,0 |
|  | « 18 « 18 | 3,0 | 1,0 |
|  | «18 « 50 | 3,0 | 1,0 |
|  | « 50 « 80 | 4,0 | 1,0 |
|  | « 80 « 120 | 4,0 | 1,0 |

Таблица 4.8 - Диаметры сверл для обработки отверстий под нарезание

метрической резьбы

| Резьба | # Шаг резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупный | # Мелкий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| М2 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М3 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М4 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| М5 | 4,2 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| М6 | 5 | 5,5 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |
| М8 | 6,7 | 7,5 | 7,2 | 7 |  |  |  |  |  |
| М10 | 8,5 | 9,5 | 9,2 | 9 | 8,7 |  |  |  |  |
| М12 | 10,2 | 11,5 | 11,2 | 11 | 10,7 | 10,5 |  |  |  |
| М14 | 12 | 13,5 | 13,3 | 13 | 12,7 | 12,5 |  |  |  |
| М16 | 14 | 15,5 | 15,25 | 15 |  | 14,5 |  |  |  |
| М18 | 15,5 | 17,5 | 17,25 | 17 |  | 16,5 | 16 |  |  |
| М20 | 17,5 | 19,5 | 19,25 | 19 |  | 18,5 | 18 |  |  |
| М22 | 19,5 | 21,5 | 21,25 | 21 |  | 20,5 | 20 |  |  |

Продолжение табл. 4.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М24 | 21 |  | 23,5 | 23 |  | 22,5 | 22 |  |  |
| М27 | 24 |  | 26,25 | 26 |  | 25,5 | 25 |  |  |
| М30 | 26,5 |  | 29,25 | 29 |  | 28,5 | 28 | 27 |  |
| М33 | 29,5 |  | 32,5 | 32 |  | 31,5 | 31 | 30 |  |
| М36 | 32 |  |  | 35 |  | 34,5 | 34 | 33 |  |
| М39 | 35 |  |  | 38 |  | 37,5 | 37 | 36 |  |
| М42 | 37,5 |  |  | 41 |  | 40,5 | 40 | 39 | 38 |
| М48 | 43 |  |  | 47 |  | 46,5 | 46 | 45 | 44 |
| М52 | 46,5 |  |  | 51 |  | 50,5 | 50 | 49 | 48 |

Таблица 4.9 - Диаметры стержней под нарезание метрической резьбы

плашкой (в мм)

| # Диаметр |  | Допуск на диаметр стержня | # Диаметр |  | Допуск на диаметр стержня | # Диаметр |  |  | Допуск на диаметр стержня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| резьбы | стержня |  | резьбы | стержня |  | резьбы | стержня |  |  |
| 3 | 2,94 | -0,06 | 8 | 7,90 | -0,10 | 22 |  | 21,86 | -0,14 |
| 3,5 | 3,42 | -0,08 | 9 | 8,90 | -0,10 | 24 |  | 23,86 | -0,14 |
| 4 | 3,92 | -0,08 | 10 | 9,90 | -0,10 | 27 |  | 26,86 | -0,14 |
| 4,5 | 4,42 | -0,08 | 11 | 10,88 | -0,12 | 30 |  | 29,86 | -0,14 |
| 5 | 4,92 | -0,08 | 12 | 11,88 | -0,12 | 33 |  | 32,83 | -0,17 |
| 6 | 5,92 | -0,08 | 16 | 15,88 | -0,12 | 36 |  | 35,83 | -0,17 |
| 7 | 6,90 | -0,10 | 18 | 17,88 | -0,12 | 39 |  | 38,83 | -0,17 |
|  |  |  | 20 | 19,86 | -0,14 |  |  |  |  |
| 4 | 3,96 | -0,08 | 16 | 15,94 | -0,12 | 32 |  | 31,92 | -0,17 |
| 4,5 | 4,46 | -0,08 | 17 | 16,94 | -0,12 | 33 |  | 32,92 | -0,17 |
| 5 | 4,46 | -0,08 | 18 | 17,94 | -0,12 | 35 |  | 34,92 | -0,17 |
| 6 | 5,93 | -0,08 | 20 | 19,93 | -0,14 | 36 |  | 35,92 | -0,17 |
| 7 | 6,95 | -0,10 | 22 | 21,93 | -0,14 | 38 |  | 37,92 | -0,17 |
| 8 | 7,95 | -0,10 | 24 | 23,93 | -0,14 | 39 |  | 38,92 | -0,17 |
| 9 | 8,95 | -0,10 | 25 | 24,93 | -0,14 | 40 |  | 39,92 | -0,17 |
| 10 | 9,95 | -0,10 | 26 | 25,93 | -0,14 | 42 |  | 41,92 | -0,17 |
| 11 | 10,91 | -0,12 | 27 | 26,93 | -0,14 | 45 |  | 44,92 | -0,17 |
| 12 | 11,94 | -0,12 | 28 | 27,93 | -0,14 | 48 |  | 47,92 | -0,17 |
| 14 | 13,94 | -0,12 | 30 | 29,93 | -0,14 | 50 |  | 49,92 | -0,17 |
| 15 | 14,94 | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Допуски  линейных размеров деталей

Таблица 5.1 - Допуски линейных размеров по ГОСТ 25346-82

| Интервал размеров, мм | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| до 3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 | 1600 |
| 3-6 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 750 | 1200 |
| 6-10 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 110 | 210 | 360 | 580 | 900 | 1500 |
| 10-18 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27. | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 | 700 | 1100 | 1800 |
| 18-30 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 11 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1300 | 2100 |
| 30-50 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1000 | 1600 | 2500 |
| 50-80 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1200 | 1900 | 3000 |
| 80-120 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 | 2200 | 3500 |
| 120-180 | 1,2 | 2 | 3,5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
| 180 250 | 2 | 3 | 4,5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | 4600 |
| 250-315 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | 5200 |
| 315-400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 | 3600 | 5700 |
| 400-500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | 6300 |
| 500-630 | 4.5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 44 | 70 | 110 | 175 | 280 | 440 | 0,7 | 1,1 | 1,75 | 2,8 | 4,4 | 7 |
| 630-800 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 15 | 35 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | 0.8 | 1.25 | 2 | 3,2 | 5 | 8 |
| 800-1000 | 5,5 | 7 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 56 | 90 | 140 | 230 | 360 | 560 | 0.9 | 1,4 | 2.3 | 3.6 | 5,6 | 9 |
| 1000-1250 | 6,5 | 8 | 13 | 18 | 24 | 34 | 46 | 66 | 105 | 165 | 260 | 420 | 660 | 1,05 | 1,65 | 2,6 | 4.2 | 6,6 | 10,5 |
| 1250-1600 | 8 | 9 | 15 | 21 | 21 | 40 | 54 | 78 | 125 | 195 | 310 | 500 | 780 | 1,25 | 1.95 | 3,1 | 5 | 7,8 | 12,5 |
| 1600-2000 | 9 | 11 | 18 | 25 | 35 | 48 | 65 | 92 | 150 | 230 | 370 | 600 | 920 | 1,5 | 2.3 | 3.7 | 6 | 9,2 | 15 |
| 2000-2500 | 11 | 15 | 22 | 30 | 41 | 57 | 77 | 110 | 175 | 280 | 440 | 700 | 1100 | 1,75 | 2,8 | 4,4 | 7 | 11 | 17,5 |
| 2500-3130 | 13 | 18 | 26 | 36 | 50 | 69 | 93 | 135 | 210 | 330 | 540 | 860 | 1350 | 2,1 | 3.3 | 5.4 | 8,6 | 13,5 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм | мм | мм | мм | мм | мм |

Перечень ссылок

- Афонькин М.Т., Магницкая М.В. Производство заготовок в машиностроении. -Л.: Машиностроение, 1987. -256с.

- Станочные приспособления: Справочник. В 2-х т Т1. /Под ред. Б.Н. Вардашкина, А.А. Шатилова. -М.: Машиностроение, 1984.- 592 с.

- Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя. – М.: Издательство стандартов 1992г. 464с.

- Качество машин: Справочник. В 2 т. Т.1/ А.Г. Суслов, Э.Д. Браун, Н.А. Виткевич и др. - М.: Машиностроение, 1995. - 256 с.

- Проектирование и производство заготовок /П.А. Руденко и др. - К.: Наукова думка, 1991. - 175 с.

Содержание

| 1. Припуски на механическую обработку и допуски на размеры отливок |  |
| --- | --- |
| 2. Припуски на механическую обработку и допуски на размеры поковок стальных штампованных |  |
| 3. Металлы, виды поставок, параметры сортаментов |  |
| 3.1Стали |  |
| 3.2 Цветные металлы и сплавы |  |
| 4. Операционные припуски на механическую обработку |  |
| 5. Допуски линейных размеров деталей |  |
| Перечень ссылок |  |

СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

для определения припусков

на механическую обработку

(для студентов направления подготовки 7.090 «Инженерная механика»)

| Составители | Т.Г. Ивченко, доц. |
| --- | --- |
|  | Н.В. Голубов, ст.пр. |
|  | В.Г. Нечепаев, проф. |
| Отв. за выпуск | Михайлов А.Н., проф. |
| Рецензент |  |