УДК 622.7.017: 622.7.016

Суханов Є. М., студент,

ДВНЗ «Донецький національний  технічний університет», м.Покровськ, Україна

Стрєльник Ю.В., аспірант, асистент кафедри ГРЗКК,

ДВНЗ «Донецький національний  технічний університет», м.Покровськ, Україна

ВДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМ ЗБАГАЧЕННЯ РЯДОВОГО ВУГІЛЛЯ КЛАСУ 1-13 ММ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАЖКОСЕРЕДОВИЩНИХ ГІДРОЦИКЛОНІВ

Наведений аналіз технології збагачення дрібного вугілля важкосередовищними гідроцклонами. Викладені переваги переробки рядового вугілля класу 1-13мм важкосередовищними гідроциклонами

Ключові слова: вугілля, важкосередовищні гідроциклони, щільність, збагачення, технологічна схема

У зв'язку з тим, що сучасні тенденції розвитку видобутку корисних копалин припускають підвищення вимог до якості концентратів на фоні показників, що знижуються, значення збагачення, як проміжної ланки технологічного ланцюжка в вугільній промисловості зростає.

Збагачувальні фабрики змушені шукати різні шляхи підвищення якісних характеристик вихідного матеріалу, не втрачаючи при цьому в економічних відносинах. Низький технічний рівень збагачувальних фабрик так само, як і неможливість піддати механічному збагаченню весь обсяг гірської маси, що добувається, ведуть до збільшення втрат палива з відходами збагачення. Тому, на даний час стоїть гостре питання серед фабрик Донбасу, які були побудовані у 50-60р двадцятого сторіччя, щодо реорганізації і перебудови вузлів збагачення до сучасної технології переробки вугілля. Виникла необхідність, замість класичної відсадки при переробки дрібного вихідного вугілля, яка використовується на більшості збагачувальних фабрик України, застосувати важкосередовищні гідроциклони.

Результати аналізу і практика вуглезбагачення в Україні і за кордоном свідчить про те, що в теперішній час ефективність збагачення вугілля досягається, в основному, за рахунок удосконалення технологічних схем і їх апаратурного оформлення, а також різноманітних компонувальних рішень технологічних операцій. Особливості сучасних технологій визначаються пошуком раціональних рішень вуглепереробки з ціллю отримання позитивного максимального ефекту від вихідної сировини при заданих параметрах товарного продукту, відходів і екологічної безпеки.

Одним із сучасних напрямків вдосконалення технологічних схем вуглезбагачувальних фабрик є застосування для збагачення дрібного вугілля важкосередовищних гідроциклонів, в яких інтенсивний поділ частинок вугілля і породи відбувається в магнетитової суспензії під дією відцентрової сили [1].

Технологія збагачення в важкосередовищних гідроциклонах передбачає регулювання щільності поділу шляхом зміни мінімального числа параметрів; густини вихідної суспензії, діаметра зливного патрубка і нижньої насадки [1]. Інші фактори, що впливають на процес (тиск суміші вугілля і суспензії на вході в гідроциклон, співвідношення в живленні твердого до рідкому і ін.), залишаються постійними (рис.1). Управління процесом поділу легко здійснюється за допомогою засобів автоматизації.

Рисунок 1 - Фактори, що впливають на процес важкосередовищної сепарації у гідроциклоні

Залежно від збагачуваності вугілля і вимог споживачів до якості продуктів, збагачення в важкосередовищних гідроциклонах може бути [2] одностадійним (поділ на два продукти) і двохстадійною (поділ на три продукту). В останньому випадку використовуються два послідовно встановлених гідроциклону і суспензія двох щільності.

Важкосередовищний гідроциклон це збагачувальний пристрій, який діє за принципом сепарації (розділення) по щільності. Важкосередовищний гідроциклон складається з центрифужної впускний секції, яка дає можливість матеріалу надходити в плоскопаралельну циліндричну секцію корпусу гідроциклона. Діаметр гідроциклону визначається, виходячи з внутрішнього діаметра цієї паралельної корпусної секції. Корпус гідроциклону переходить в конусоподібну або клиноподібну секцію, яка закінчується у знімного розтруба.

Переваги важкосередовищних гідроциклонів перед апаратами, в яких поділ відбувається тільки під дією сил тяжіння, полягає в наявності відцентрового поля, яке призводить до значного (в десятки разів) збільшення швидкості розподілу матеріалу по щільності. Крім того, в гідроциклонах утворюється турбулентний гідродинамічний потік, що руйнує структуру суспензії, завдяки чому в них можна збагачувати тонкі класи вугілля до межі 0,15 мм.

Гідроциклони прості в експлуатації, та мають величезний ряд переваг, таких як: відсутність обертових механізмів, призначених для генерування; процес руху здійснюється за рахунок тангенціального або евальвентного введення стічної води; використовувана суспензія обробляється з високою питомою продуктивністю; можливість створити компактні автоматизовані установки; порівняно не витратна установка і експлуатація.

Незважаючи на деяке ускладнення технології, збагачення дрібного вугілля в важкосередовищних гідроциклонах знаходить все більш широке застосування і має такі переваги [1]:можливість точного поділу по щільності вугілля важкою і дуже важкою категорії збагачуванності з високим вмістом породи при мінімальному засміченні продуктів збагачення сторонніми фракціями; широкий діапазон крупності ефективно збагачуємого вугілля – від 0,15-0,2 до 40-50 мм, можливість вибору необхідної щільності поділу в межах від 1300-1350 до 2000-2200 кг / м3 і її регулювання засобами автоматики, мала чутливість до коливань навантаження і зміни якісного складу збагачуваної сировини.

У важкосередовищних гідроциклонах можна збагачувати вугілля і антрацит в широкому діапазоні крупності. Верхня межа крупності для великогабаритних гідроциклонів (діаметром до 700 мм) може досягати 30-40 і навіть 50 мм, однак найчастіше він становить 10, 30 і 40 мм. Нижня межа крупності зазвичай приймається рівним 0,6 (0,5) мм. Причиною вибору нижньої межі крупності машинного класу 0,6 (0,5) мм є оптимальний розмір щілин шпальтових сит вібраційних грохотів, на яких проводяться операції дешламації вугілля перед збагаченням, а також промивання і зневоднення продуктів. Застосування на вібраційних грохотах шпальтових сит з меншим розміром щілин призводить до різкого зниження питомої продуктивності і погіршення ефективності класифікації [2].

Технологічні схеми нових фабрик, введених в останні роки в експлуатацію в США, Канаді, Росії, Україні і в інших країнах, а також знаходяться в стадії будівництва і проектування, використовують в основному важкосередовищної обладнання (сепаратори і гідроциклони), що забезпечує найбільше витяг вугільних фракцій в продукти збагачення при незначних коливаннях якості товарної продукції [3].

Таким чином, важкосередовищне збагачення займає одне з провідних місць в вуглезбагачувальної галузі, що обумовлено погіршенням якості вугілля, що добувається і високими техніко - економічними показниками цього процесу. До недавнього часу важкосередовищне збагачення застосовувалося в основному для вугілля крупних класів. Однак прийшов час впроваджувати цей процес для збагачення важкозбагачувального вугілля дрібних класів і дробленого промпродукту відсадки в важкосередовищних гідроциклонах на збагачувальних фабриках України.

Бібліографічний список

- Полулях А.Д., Гуртовая Г.Е., Полулях О.В., Сокур А.К.Результаты обогащения угля в тяжелосредных гидроциклонах на углеобогатительных фабриках Украины. Обогащение и переработка углей: сб. ст. / ГП «Укрнииуглеобогащение». Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2013. Ч.1. С. 224–234.

- Полулях А.Д., Полулях Д.А. Применение тяжелосредных гидроциклонов для обогащения угля. Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. 2011. Вип. 47(88). С. 116–126.

- Зарубин Л.С., Йофе М.Б. Технология глубокого обогащения и обессеривания угля в тяжелосредных гидроциклонах за рубежом. Обзор.М.: ЦНИЭИуголь, 1980.29 с.

- Білецький В.С., Смирнов В.О. Технологія збагачення корисних копалин (видання друге). Донецьк: Східний видавничий дім, 2009. – 272 с.

- Полулях А.Д., Пономаренко А.О., Полулях Д.А.,Китам К.Ф., Бояренок А.В.Определение коэффициента шламообразования технологической схемы ЦОФ "Октябрьская". Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. 2011. Вип. 46(87). С. 101–106.