Дослідження динаміки та кінетики взаємодії твердого бездимного

палива з киснем повітря

Євген Збиковський

Донецький національний технічний університет,  м. Покровськ, Донецька обл., Україна

e-mail : zeixtt@gmail.com

Вступ

Рішення комплексу екологічних, технічних та економічних проблем виробництва і використання твердого вуглецевого палива в сучасних умовах потребує створення нових технологій отримання бездимного твердого палива і в першу чергу з високолетючого, як правило, слабоспікливого, низькосірчистого вугілля марок ДГ, Г і ГЖ. Виробництво бездимного твердого палива дозволить диверсифікувати коксохімічне виробництво, для якого характерною є періодичність попиту на основну його продукцію – доменний кокс. Заміна виробництва доменного коксу на виробництво бездимного твердого палива дозволить завантажити існуючі виробничі потужності та зберегти працездатність пічного фонду коксохімічних підприємств у періоди скорочення попиту на доменний кокс. Крім того, це дозволить отримати продукт із використанням слабометаморфізованого вугілля і відходів вуглезбагачення, а також забезпечити екологічність твердого вуглецевого палива. Суттєвою перевагою виробництва бездимного твердого палива є можливість вирішення важливої соціально-економічної проблеми – забезпечення населення якісним екологічно чистим висококалорійним побутовим твердим паливом.

Основний зміст

Бездимне тверде паливо за технологічними і технічними характеристиками можна порівняти з антрацитами, у подальшому воно може служити альтернативою їх використання в технологічних і побутових цілях. Одночасно це паливо може бути альтернативою коксового горіха у феросплавному виробництві за рахунок високої реакційної здатності. Бездимне тверде паливо - продукт високотемпературного коксування попередньо нагрітої до 2000С вугільної шихти, яка складається з малометаморфізованого низькосірчистого вугілля марки Г (80-100%) і відходів вуглезбагачення (до 20%). Частка компонентів в шихті може регулюватися в залежності від вимог споживача кінцевого продукту

Основними технологічними характеристиками бездимного твердого палива є:

- сірчистість Std <1%;

- вихід летких речовин Vdaf = 1-3%;

- зольність Аd = 10-20%;

- нижча теплота згоряння ≥ 26000 кДж/кг;

- реакційна здатність CRI ≥ 65%;

- максимальна швидкість тепловиділення за умов вигоряння при Т>8600С.

Встановлено, що бездимне тверде паливо при спалюванні в шарових топках володіє високою термічною та механічною стійкістю у продовж всього періоду горіння. Кускове бездимне паливо, на відміну від необробленого енергетичного вугілля, не створює маленьких паливних частинок, які спроможні провалюватися через газорозподільчу решітку. Крім того, в розпеченому шарі бездимне тверде паливо дає більш високий пірометричний ефект, таким чином воно забезпечує більш високий коефіцієнт корисної дії топічного пристрою.

Дослідження кінетики взаємодії паливних частинок із газом-реагентом були проведені з метою отримання залежності швидкості взаємодії від ступеня конверсії (часу) вуглецевої речовини в ізотермічних умовах. Отримані залежності швидкості взаємодії від ступеня конверсії частинок бездимного твердого палива, а також залежності швидкості взаємодії від температури дозволяють надалі визначити реакційну здатність вуглецевої речовини палива.

Для дослідження кінетики взаємодії вуглецевої речовини палива з газами-реагентами при тиску 0,1 МПа та при температурі до 12000С була використана лабораторна установка, яка являє собою диференційний імпульсний реактор, що працює в режимах, близьких до ідеального витіснення по газовій фазі та ідеального змішування по твердій фазі. Лабораторна установка також дозволяє підтримувати малі градієнти температур (менше 500С) і тисків (менш 100 Па) в реакційній зоні по висоті шару палива при проведенні експериментів.

Залежність швидкості взаємодії коксового залишку бездимного твердого палива з киснем повітря від ступеня конверсії зразка (Т=5600С, d=0,1-0,16мм (0,4-0,63мм) свідчить, що швидкість вигорання залежить від ступеня конверсії зразка: проходить через максимальне значення (Rm0  4,2∙10-4 1/с) на самому початку кривої конверсії (Х=6-8%), а потім монотонно зменшується на завершальному етапі вигорання. Швидкість вигорання коксового залишку бездимного твердого палива для даної температури (Т=5600С) на початковій ділянці конверсії перевищує швидкість вигорання антрациту. У той же час вона знижується по ходу конверсії нижче швидкості вигорання газового і пісного вугілля.

Максимальний ступінь конверсії коксового залишку бездимного твердого палива при температурі Т=5600С склав 33-35%, що можна пояснити значною дезактивацією активної поверхні вугілля в процесі попередньої високотемпературної карбонізації.

Температурна крива вигорання дискретних проб бездимного твердого палива показує, що, незважаючи на те, що вказане паливо отримано з газового вугілля, яке містить значну кількість летких речовин (Vdaf=41,6% об.), динамічна крива вигорання не містить піку, відповідного виходу і вигоранню летких речовин. Температурна крива відповідає вигоранню коксового залишку. Час вигорання частинок бездимного твердого палива для заданих високих температур (8600С) становив близько 400 с.

Висновки

- Встановлено, що залежність швидкості вигорання бездимного твердого палива для температури 5600С носить проміжний характер і характеризується досить низькою реакційною здатністю, що є результатом дезактивації активної вуглецевої поверхні в процесі попередньої високотемпературної термообробки без доступу повітря. На підставі порівняння динамічних кривих вигорання досліджуваних видів палива встановлено, що час вигорання бездимного твердого палива менше пісного вугілля та антрациту.

- Всі види енергетичного палива, у тому числі бездимного твердого палива, мають схожий характер динамічної кривої вигоряння. З моменту займання твердої фази паливних частинок (гетерогенний процес) спостерігається різкий підйом температури в реакційній зоні до певних значень внаслідок швидко зростаючого виділення тепла при зростанні швидкості екзотермічних реакцій горіння.